**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | | |
| FFP1 | FFP2 | FFP3 |
| 1 | Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./мин | не более 60 Па | не более 70 Па | не более 100 Па |
| 2 | Проницаемость фильтрующего материала тест-аэрозолем | не более 20 % | не более 6 % | не более 1 % |
| 3 | Коэффициент проникания тест-аэрозоля через полумаску фильтрующую | не более 22 % | не более 8 % | не более 2 % |
| 4 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % |
| 5 | Масса полумаски фильтрующей | не более 6 г | не более 7 г | не более 14 г |
| 6 | Гарантийный срок хранения | не менее 5 лет | не менее 5 лет | не менее 5 лет |